LiPtákoviny

Několik příkladů spočítat neumím, tak je sem ani nepíšu. Ale i tady těch pár by mělo pokrýt hodně různých zadání...

Snad to aspoň někomu pomůže :o)

1. Spočítat molární zlomek Pb ve směsi Pb-Sn. Hmotnostní zlomek wPb = 72,4%; Ar Pb = 207,19; Ar Sn = 118,69

=>

2. Vypočítejte ztrátový součinitel tg (, C = 40pF, ( = 1010 m, S = 1cm2, d = 2mm, f = 50Hz.

(nezapomeňte převést všechno na základní jednotky)

3. Vypočítejte činitel zaplnění krystalových mřížek sc, bcc, fcc.

obecný vzorec:

Kde PocetAtomuNaKrychli je pro sc 1, pro bcc 2 a pro fcc 4.

Je potřeba vyjádřit a pomocí r. U sc je a = 2r, u bcc jsou 4r na tělesové úhlopříčce, takže  (dvojitá Pythágorovka) a u fcc jsou 4r na stěnové úhlopříčce, takže .

Po dosazení vyjde:

, ,

4. Spočítejte, kolik je atomů v 1 m2 mřížky mědi (FCC) v rovině 101. Zadáno ‘a’ = 0,361e-9 m.

Na to se jde trojčlenkou. Rovině příslušejí dva atomy (viz skripta). Obsah plochy této roviny v jedné krychli je .

……………….2 atomy

1m2………………..x atomů

x/2 = 1/()  =>   atomů.

5. Vypočítejte mřížkový parametr (a) v Cu (FCC). , Ar Cu = 63,54.

Tedy M(Cu) = 63,54 g.mol^-1

6. Hustota vody je 977,771 kg/m^3. Spočítejte molární koncentraci molekul vody a spočítejte objem jedné molekuly vody. Ar(H) = 1, Ar(O) = 16.

Takže M(H2O) = 1 + 2*16 = 18 g.mol^-1.

7. Spočítejte, kolik atomů Cu se vyloučí z roztoku CuSO4 za t = 2 hodiny, I = 1,5A, Ar(Cu) = 63,54.

8. Spočítejte pH roztoku NaOH. Mr(NaOH) = 40, k = 12 g/m^3.

9. Si n-typu, ( = 5e-2 /m, koncentrace donorů Nd = 10e21. Vypočtěte pohyblivost b elektronu v tomto polovodiči.

10. Napište elektronovou konfiguraci Si (z = 14), určete kvantová čísla elektronů v posledním orbitalu, spočítejte moment hybnosti elektronu b s největší energií.

1s2	((

2s2 2p6	((	((((((

3s2 3p2	((	(  (

největší energie je v orbitalu s největším hlavním číslem n:

n = 3, l = 1, m = -1, s = ½

n = 3, l = 1, m = 0, s = ½

stačí dosadit…

Za správnost neručím. První tři příklady jsou určitě správně, měl jsem je v písemce a dostal jsem z nich plný počet. V případě nějakých nejasností si tyto dva papíry vytiskněte a jděte se zeptat Liptáka, jak se to má správně počítat. Určitě bude mít radost :o))))

... pro méně chápavé: poslední dvě věty jsou míněny ironicky, ať vás to ani nenapadne!!! :o)))))))) …

ICQ# 155987793